| Uf = 0,8 W/m² K | Uf = 0,7 W/m²K | Uf = 0,7 W/m²K |
| --- | --- | --- |

# PASSIVHAUSFASSADEN

Durch einfache Ergänzung mit dem ISOBLOC P wird aus dem THERM+ Basissystem eine Passivhausfassade. Der zusätzliche Systemaufwand ist äußerst gering. Dadurch können Passivhäuser großzügig und wirtschaftlich mit energiegewinnenden Festverglasungen ausgestattet werden. Neueste Dämmtechnologie ermöglicht diese Qualität ab 50 mm Systembreite.

| Die besonderen Vorteile Systeme THERM+ H-I und THERM+ H-V zertifiziert durch das Passivhaus-Institut Dr. Feist, Darmstadt Bei allen THERM+ Systemen werden bei der Wärmedämmung absolute Spitzenwerte erreicht (siehe Tabelle) Besonders luftdichte Ausführung für Blower-Door-Test Zertifiziert mit Dreifachverglasung mit 44 mm Einbaustärke, Argonfüllung und Kunststoffrandverbund. |  | Spezielles Zubehör wie Anschlussfolien und -paneele erleichtern die ganzheitliche passivhaustaugliche Ausführung Anwendung in Glasfassade und Glasdach möglich Extrem filigrane Ausführung durch Spitzendämmwerte ab 50 mm Systembreite Weitere Systemvarianten wie Press- und Deckleistenauswahl wie bei den Basissystemen |
| --- | --- | --- |

| Dämmwerte |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | THERM+ A-I | THERM+ A-V | THERM+ S-I | THERM+ H-I | THERM+ H-V |
| Systembreite | 50 und 56 mm | 50 und 56 mm | 50, 56 und 76 mm | 50, 56 und 76 mm | 50 und 56 mm |
| Uf bei 44 mm EBS | 0,8 W/m²K | 0,8 W/m²K | 0,8 W/m²K | 0,7 W/m²K* | 0,7 W/m²K* |

*zertifiziert durch das Passivhaus-Institut als passivhaustaugliche Komponente